| FICHE TECHNIQUE F19.02AT 1/1 FAYNOT Systèmes de Palissages de vignes |
| --- |
| Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA 1 rue Emile FAYNOT 08800 THILAY FRANCE Usine de production : FAYNOT Usine N°2 rue du Baquet - 08800 THILAY FRANCE Désignation du produit : ATTACHES TUTEURS Schéma : Dimensions produits: Désignation Ø fil Longueur L Largeur l Attache tuteur N°1 2.2 mm 80 mm 15 mm Attache tuteur N°2 2.5 mm 105 mm 20 mm Références produits: Désignation Réf. Application Cond. Attache tuteur N°1 32-042 Pour Tuteur Ø 5 à 10 mm 500 p Attache tuteur N°2 33-042 Pour Tuteur Ø 10 à 15 mm 500 p Poignée 34-042 Pour Attaches N°1 et N°2 1 p Matière : Acier ressort selon NF EN 10270-1 de résistance Rm mini 190 daN/mm², et galvanisé à chaud 160 g/m² mini. Domaines d’application : Travaux de palissage | Conditionnement : Etiquette attachée avec : - Désignation article / Référence article - Code barre Gencode EAN13 / Numéro de lot - Quantité Contrôle qualité : - Réception Matière première - Contrôle visuel de l’aspect et du marquage. -Traçabilité suivant numéro de lot. - Produits en conformité avec la législation en vigueur Marques déposées : « FENO » est une marque déposée de la société Faynot Industrie. Images de la mise en place : Vidéo de mise en œuvre : https://www.youtube.com/watch?v=tNUNleReMRc Nom et qualité : Visa et cachet : Date : |

FAYNOT est membre de Artema groupe fixation et de la FIM :

Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques

# Text boxes

l

Ø

L

MAJ. 06/01/2021