| FICHE TECHNIQUE F14.02A 1/2 FAYNOT Systèmes d’ancrage pour clôtures |
| --- |
| Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA 33 rue Eva THOME 08800 THILAY - FRANCE Usine de production : FAYNOT Usine N°2 33 Rue Eva Thomé 08800 THILAY - FRANCE Produit entièrement fabriqué en France « made in France » Désignation du produit : AMARRE GALVACHAUD + ATTACHE GRILLAGE MULTI-FILS Schéma : Références produits : Longueur Amarres L (mm) 350 500 600 Poids unitaire (kg) 0.4 0.55 0.66 Références amarres 350-044 510-044 610-044 Référence Attache grillage Plusieurs modèles Référence out. enfoncement Référence mandrin 130-047 20350-047 80-044 20510-047 180-044 20610-047 Composition Matière : - Amarre : Tube diamètre 17.2x2 en acier TSE 34.2 Selon Norme EN10305-2 Ogive massive décolletée en acier S300PB (l’ogive massive permet à l’amarre de pénétrer dans des sols pierreux et durs) Tiges en acier galvanisé à chaud : Résistance 500 N/mm² minimum. Nombre des tiges : 3 - Attache multi-fils : Acier E24-2 OU DD11, puis galvanisé à chaud FICHE TECHNIQUE 2/2 FAYNOT Systèmes d’ancrage pour clôture Outillages : L’ancrage est enfoncé dans le sol avec « l’outil d’enfoncement ». Les tiges de verrouillage sont chassées de l’amarre dans le sol avec « le mandrin ». La mise en œuvre peut se faire entièrement à l’aide d’un marteau ou d’une masse. Possibilité d’utiliser un marteau burineur pneumatique (nous consulter). Conditionnement et marquage : Sacs en polypropylène tressés Etiquette attachée sur sac avec : - Désignation article / Référence article - Code barre Gencode EAN13 / Numéro de lot - Quantité par sac : 50 pièces Contrôle qualité : - Réception Matière première - Essai de tenue de la soudure (ogive) et collerette tout au long de la production. - Contrôle visuel sur chaque produit (aspect après galvanisation, dimensions et assemblage des 3 tiges) - Produits en conformité avec la législation en vigueur Performances à l’arrachement : La performance à l’arrachement est variable suivant la nature du sol, et selon le degré de concentration de pierres, racines. Plus le sol est compact, plus la résistance à l’arrachement est élevée. Nous recommandons de réaliser des essais d’arrachement des amarres in-situ en fonction des besoins du chantier. Marques déposées : « FAYNOT » « FENOX » « FENO » sont des marques déposées de la société Faynot Industrie. | Protection contre la corrosion de l’amarre & l’attache: Galvanisation à chaud par immersion (trempé dans bain de zinc en fusion) selon NF EN ISO 1461 (masse de zinc 350-500 g/m²). Cette protection permet une résistance à la corrosion à l’intérieur comme à l’extérieur du tube (galvanisation réalisée avant assemblage des 3 tiges). La protection des 3 tiges est réalisée par galvanisation à chaud en continu selon NFA 91-131 (classe B - masse de zinc pur 150 g/m²) Domaines d’application : Travaux de clôture : fixation de fil ou grillage au sol. Produits en situation : Association produit : L’amarre est associée avec l’attache grillage « multi-fils ». La liaison entre les deux pièces se fait à l’aide du crochet bracket. Les pièces ne sont pas livrées montées. FAYNOT est membre des syndicats professionnels AFFIX et FIM : Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques Nom et qualité : Visa et cachet : Date : |

# Text boxes

Collerette dia. 29mm

Diamètre du trou 13mm

Crochet bracket

Tube

Diamètre 17 mm

Attache multi-fils

3 tiges          déployables

Ogive

Attache multi fils

Crochet bracket

Amarre

L’amarre comporte 3 tiges à l’intérieur du tube.

Elles sont chassées une fois l’ancrage enfoncé dans le sol permettant ainsi le verrouillage de l’amarre.