|  |
| --- |
| FICHE TECHNIQUE F18.02EA 1/1 FAYNOTSystèmes de Palissages de vignes  |
| Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA1 rue Emile FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCEUsine de production :FAYNOT Usine N°11 rue Emile FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCEDésignation du produit :**ECARTEUR AITOR****Pour piquet profilé**Schéma :F:\Ecarteur N°2.JPGRéférences produits :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Largeur L | 50 mm | 61 mm |
| Référence | 600-042 | 601-042 |
| Poids kg/1000 | 31.8 | 32 |

Composition Matière :Fil Ø2.7mmAcier ressortRevêtement GalfanFabriqué par cambrageDomaines d’application :Travaux de palissages de vigne Outillages :AucunMarques déposées :Ecarteur Breveté« FAYNOT » « FENOX » « FENO » sont des marques déposées de la société Faynot Industrie. Compatibilité piquets profilés :Vérifier physiquement la compatibilité des piquets avec les écarteurs,(l’écarteur est autoserrant à l’intérieur du piquet, en position ouverte et fermée) | Produits en situation :F:\IMG_6288.JPGF:\IMG_6296.JPG |
| Nom et qualité :Visa et cachet :Date : |

Maj : 27/02/2018

**FAYNOT est membre des syndicats professionnels ARTEMA** **et FIM** :

*Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques*