| FICHE TECHNIQUE B13.04T300 1/2 FAYNOT Systèmes de Bornes Topographiques |
| --- |
| Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA 1 rue Emile FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCE Usine de production : FAYNOT Usine N°3 “Atelier C.I.S.” Rue Eva Thomé 08800 THILAY - FRANCE Produit entièrement fabriqué en France « made in France » Désignation du produit : TETE DE BORNE POLYROC H 300 Schéma : Hauteur H ≈ 300 mm Largeur L ≈ 150 mm Composition Matière : Matière composite en Béton de résine appelé « Polyroc » constitué de : - 80-85% de charges minérales (silice, carbonate de calcium) - 15-20% Résine Polyester - 2% max Pigments organiques pour coloration (rouge ou jaune) - Accélérateur et catalyseur pour durcissement de la matière après coulée (Réaction exothermique). | Domaines d’application : Repérage des réseaux Travaux de bornage Association produit : - Les Têtes de borne sont associées avec un ancrage métallique appelé Amarre Galvachaud à percussion de 800 mm (réf. 800-047) Outillages nécessaires pour la mise en œuvre. - Bouchon topo avec rondelle d'identification Marquage sur conditionnement : Marquage du carton : « Bornes FENO made in France » Etiquette sur carton adhésive avec : - Désignation article - Référence article - Code Barre Gencode EAN 13 (articles standards) - Numéro de lot - Quantité (cartons de 1 pièce) Emballage : Cartons type caisse Américaine. Les cartons sont gerbables. Contrôle qualité : - Réception Matière première - Essais mécaniques sur échantillons à chaque arrivage de matière première afin de vérifier la résistance aux chocs des têtes de bornes. -Traçabilité des essais suivant numéro de lot. - Produits en conformité avec la législation en vigueur Marques déposées : « FENO » est une marque déposée de la société Faynot Industrie. Nom et qualité : Visa et cachet : Date : |

FAYNOT est membre de l’AFFIX et de la FIM :

Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques

| FICHE TECHNIQUE B13.04T300 2/2 FAYNOT Systèmes de Bornes Topographiques |
| --- |
| Photos produit : |  |

FAYNOT est membre de l’AFFIX et de la FIM :

Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques

# Text boxes

MAJ. 11/04/2013

Bouchon et rondelle disponibles sous demande.

MAJ. 11/04/2013